# Text boxes

### Die Vorteile von Elephanten Neutral Silicon

- Unverschnitten, ohne artfremde Weichmacher

- Selbst bei extremsten Belastungen dauerhaft weichelastisch

- Breites Haftspektrum bietet universelle Einsatzmöglichkeiten

- Nicht korrosiv bei Metallen

- Abriebfest

- Pilzhemmend

- Höchste Dichtstoffgruppe E nach DIN 18545 Teil 2

- Leicht zu verarbeiten und zu glätten

# TECHNISCHE WERTE

#### Reaktionssystem					Neutral (reagiert mit Luftfeuchtigkeit)

Standardfarben						brillantweiss, grau und transparent

Spez. Gewicht						1,02 g/ml

Verarbeitungstemperatur				+5°C bis +40°C

Temperaturbeständigkeit				-50°C bis + 150°C

Hautbildungszeit (23°C, 50% rel. LF)			ca. 5 Minuten

Aushärtzeit (23°C, 50% rel. LF)				2,0 mm in 24 Stunden  7 Tage 7mm

Modul E (100%)					ISO 8339  0,40 N/mm2

Härte							ISO 868    25 Shore-A

Rückstellvermögen					DIN EN 27389	>89%

Volumenänderung					ca. 4 %

Zulässige Gesamtverformung 				ISO 1160025%

Elephanten Neutral Silicon

Produkt-Information

Anwendungsgebiete

Elephanten Neutral Silicon ist ein elastisch bleibender neutralhärtender Einkomponenten-Silikondichtstoff. Geeignet für Abdichtungen von Fenster-, Sanitär-,  Anschluss- und Bewegungsfugen. Durch das breite Haftspektrum und die dauerhafte weichelastische Einstellung, ist Elephanten Neutral Silicon selbst bei extremen Bedingungen wie großer Bewegungsaufnahme, hoher UV-Einstrahlung und starken Temperaturschwankungen, für viele Anwendungsbereiche geeignet. Elephanten Neutral Silicon ist anstrichverträglich.

Verarbeitungshinweise

## Vorbehandlung der Haftflächen

Alle Haftflächen müssen tragfähig, trocken, fett- und staub-frei sein. Saugfähige, mineralische Untergründe mechanisch reinigen. Für PVC Profile empfehlen wir Eigenversuche bzw. halten Sie Rücksprache mit uns.

Auf einer Vielzahl von Untergründen haftet Elephanten Silicon Neutral ohne Anwendung eines Primers (Glas, Lacke, Lasuren, elox. Aluminium, Polyester etc.).

.

Fugenausbildung

Bei Fugen muß die Breite der Fuge so gewählt werden, daß die zulässige Gesamtverformung von Elephanten Neutral Silicon nicht überschritten wird. Fugen mit PE - Rundprofil (Polyethylen - Schaum geschlossenzellig) vorstopfen und auf richtige Fugentiefe fixieren (Fugendimensionierung gemäß DIN 18540 bzw. IVD - Merkblatt Nr. 9), dabei Rundschnur nicht beschädigen. Bei starrem Fugenhintergrund Vorlegeband oder Polyethylenfolie vorlegen, um Dreiflächenhaftung zu vermeiden. Hinterfüllmaterialien müssen gemäß DIN EN 26927 mit Elephanten Silicon Neutral verträglich sein. Ungeeignet sind öl-, teer- und bitumenhaltige Vorfüllstoffe sowie Materialien auf Naturkautschuk-, Chloropren- oder EPDM - Basis.

Nachbehandlung

Vor Hautbildung mit einem geeigneten geformten Spachtel glätten, unter Verwendung eines  Glättmittels welches sparsam aufzubringen ist. Überschüssiges Glättmittel unmittelbar danach sorgfältig von Rahmen und Glas entfernen. Es ist darauf zu achten, dass kein Glättmittel auf der Fase verbleibt. Anstrichverträglich.

## Einschränkungen

Teer- und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftgründe ungeeignet. Beim Kontakt mit manchen organischen Elastomeren, wie EPDM, APTK, Neopren, kann eine Verfärbung des Dichtstoffes eintreten. Bei Email und hochgebrannter Keramik besteht Verschmutzungsgefahr. Bei Verwendung auf Marmor und Granit kann es zu einer Randzonenverschmutzung durch Rezepturbestandteile kommen. Bitte unser spezielles Natursteinsilikon verwenden.

Elephanten Neutral Silicon sollte nicht in abgeschlossenen Bereichen eingesetzt werden, da es zum Aushärten Luftfeuchtigkeit benötigt.

Verfärbungen wie bei anderen Dichtstoffen kommen nur selten vor. Bei Kontakt mit Klebern, anderen Dichtstoffen, starken Chemikalien und in lichtschwachen Bereichen können unter Umständen Vergilbungen auftreten..

Lieferform

310 ml Kartuschen

Lagerzeit

Bei kühler (unter + 25~C) und trockener Lagerung in verschlossener Originalverpackung beträgt die Lagerzeit 12 Monate nach Produktion, wenn die Lagerbedingungen (Temperatur, rel. LF) nicht stark schwanken.

## Sicherheitshinweise

Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie bei der Firma Pannenbecker

Achtung: Bitte lesen Sie vor dem Umgang mit dem Produkt zur sicheren Verarbeitung das EG - Sicherheitsdatenblatt, das Etikett und die

Sicherheitsratschläge:

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

- Berührung mit Augen und Haut vermeiden

- Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten